# TempoSIL

# Definice

TempoSil je provizorní rentgenkontrastní cement na bázi A-silikonu.

# Složení

Zinkoxid

Polydimetylsiloxan

# Použití

- Provizorní cementování provizorních korunek a můstků

- Provizorní cementování definitivních náhrad

# Časové údaje

Doba zpracování        max.  50 s

Doba tuhnutí               min. 120 s

# Kontraindikace

Při používání k danému účelu nejsou známy žádné.

# Vedlejší účinky/interakce

A-silikony se vyznačují vysokým stupněm biokompatibility bez popsaných škodlivých účinků  na pacienty nebo zdravotnický personál. TempoSil je určen k použití intraorálně.

# Použití

- Preparovaný pahýl očistěte vodou a osušte lehkým proudem vzduchu. Nepřesušte dentin.

- Očistěte a osušte vnitřní povrch provizoria.

- Sejměte uzávěr stříkačky Automix.

- Ze stříkačky nejprve vytlačte malou dávkou materiálu přímo na papírový ručník tak, až bude jasné, že z ní rovnoměrně vychází základní hmota a katalyzátor. Tak se zajistí řádné promíchání.

- Otvor stříkačky ihned pročistěte a odstraňte z něj zbytky.

- Na stříkačku nasaďte mísící kanylu tak, aby hroty mísící kanyly mířily na odpovídající místa v ústí stříkačky. Otočte kanylu o 90 po směru hodinových ručiček, aby se zafixovala ve své poloze.

- TempoSil naneste přímo ze stříkačky do provizoria. Provizorium nasaďte mírným tlakem. Náhradu přidržte v místě 30 – 60 s.

- Po ztuhnutí odstraňte zbytky materiálu.

- Po použití mísící kanylu vydezinfikujte a stříkačku uschovejte do dalšího použití s nasazenou použitou mísící kanylou.

# Mísící kanyla

Stříkačka TempoSil se skladuje vždy s nasazenou mísící kanylou. Tak se zajistí její těsný uzávěr a zabrání se kontaminaci. Před dalším použití stříkačky se mísící kanyla odstraňuje. Vyzkoušejte rovnoměrný tok obou hmot a nasaďte novou kanylu.

# Důležité

Sekrety z kůže a povrchy kontaminované latexovými rukavicemi mohou negativně ovlivnit tuhnutí A-silikonů. Hmoty a preparovaného zubu se dotýkejte řádně omytýma a opláchnutýma rukama (myjte 15 vteřin mycím prostředkem, opláchněte vodou dalších 15 vteřin) nebo používejte vinylové rukavice. Látky s obsahem eugenolu nebo hemostatické prostředky také mohou bránit tuhnutí.

Vysoké teploty zrychlují a nízké teploty zpomalují tuhnutí.

# Značení

Datum expirace a čísla šarže LOT jsou na balení a stříkačce.

# Trvanlivost

Výrobce doporučuje TempoSil po datu expirace znehodnotit a vyhodit. Z důvodu zachování kvality TempoSilu do data expirace se doporučuje skladování při teplotách 15 - 23C.

Nevystavujte vysokým teplotám a slunci.

# Datum vydání

Březen 2005

# Výrobce

Coltène/Whaledent AG

www.coltenewhaledent.com